Elżbieta Bielak, Ewa Marcinkowska

Właściwości mechaniczne skór podszewkowych wykończonych z dodatkiem olejku lebiodkowego

Higieniczność skór podszewkowych można znacząco poprawić dzięki wprowadzeniu do skóry olejku lebiodkowego, ponieważ dodatek olejku o działaniu antyseptycznym pozwala na nadanie skórze oporności wobec mikroorganizmów potencjalnie szkodliwych dla człowieka oraz powodujących destrukcję skór zwierzęcych. W artykule przedstawiono wyniki badań wybranych właściwości mechanicznych skór natłuszczonych z dodatkiem oraz bez dodatku olejku lebiodkowego w stężeniu 3% na masę skóry, tj. wytrzymałości na rozciąganie, wydłużenia i siły rozdzierającej, które wykonano na maszynie wytrzymałościowej Instron 5544. Skóry uszlachetnione olejkiem spełniały wymagania stawiane skórom podszewkowym w normie wyrobu w zakresie wytrzymałości na rozciąganie oraz wydłużenia. Analiza statystyczna z wykorzystaniem testów chi-kwadrat, Hartleya oraz Fishera-Snedecora przy przyjętym poziomie istotności α = 0,05 wykazała, iż w przypadku badanych próbek wytrzymałość na rozciąganie skóry z olejkiem lebiodkowym była istotnie wyższa od wartości tego parametru w skórze natłuszczonej bez olejku, zaś wydłużenie oraz siła rozdzierająca skóry z olejkiem nie różniły się istotnie od wydłużenia i siły rozdzierającej skóry bez dodatku substancji naturalnej. Tym samym, można stwierdzić, że dodatek olejku w ilości 3% na masę skóry nie będzie miał niekorzystnego wpływu na podstawowe właściwości mechaniczne skór uszlachetnionych tym olejkiem.

Słowa kluczowe: skóry podszewkowe, olejek lebiodkowy, wytrzymałość na rozciąganie, wydłużenie, siła rozdzierająca